5531环氧结构胶

产品及用途

本产品为单组分环氧结构胶，中温固化，粘接强度高，具有良好的耐介质性，综合性能优良。适用于金属、玻璃、陶瓷、电机、铁氧体等材料的自粘和互粘，适合于批量流水线生产使用。

主要物理机械性能

- 外观颜色：触变膏状，白色等，颜色可调

- 固化条件：120℃30分钟

- 邵氏硬度：≥80D

- 剪切强度：≥20MPa

- 热变形温度：>150℃

使用方法

- 胶体恒温：将胶瓶从冰箱中取出，放在室温与外界平衡1~2小时。

- 表面处理：擦拭施胶表面直至无锈、无水、无油污，锈蚀严重者必须打磨。

- 涂敷胶液：将平衡好的胶液均匀涂布于待粘表面上，对准合拢粘合。

- 固定固化：把粘合的工件用专用工具固定好以防错位，放入烘箱120度30分钟即可固化。

- 未用完的胶液密封放回冰箱。

注意事项

- 本品于5℃以下储存有效期3个月，超期若粘度合适仍可使用。

- 应按被粘接工件的特性进行固化实验，以确定适合于特定产品的最佳固化条件。

- 胶粘剂固化后为安全无毒物质, 固化前避免与皮肤接触。 严禁儿童玩耍。

包装规格

310nl/支