本品为单组分，主要成分a-氰基丙烯酸酯，100%纯反应性单体，遇空气中潮气瞬间固化，粘接只需几秒至几分钟（因被粘材料或环境温度不同而异）。无须加热、使用方便、粘接强度高、柔韧性优良。适用于橡胶、塑料、玻璃、瓷器、金属等的自粘和互粘，耐温性、耐水性和耐油性良好。

- 产品用途

| HY401 | 通用型、中粘度，用于惰性表面，粘接酸性、多孔及吸收性材料。 |
| --- | --- |
| HY406 | 低粘度，用于粘接橡胶、塑料等材料。 |
| HY460 | 低白化，用于有低白化要求的电子元器件的粘接。 |
| HY495 | 通用型、中低粘度。用于粘接橡胶、金属、塑料件。 |
| HY496 | 中粘度。用于粘接金属等材料。 |

- 产品性能

| 产品代号 | 颜色 | 固化速度（25℃） |  | 粘 度（mPa•S） | 填充间隙（mm） | 剪切强度（MPa） | 工作温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定位 | 全固 |  |  |  |  |
| HY401 | 透明 | 20s | 18h | 30～100 | ≤0.10 | ≥10 | -60~90 |
| HY406 | 透明 | 15s | 18h | 5～40 | ≤0.10 | ≥10 | -60~90 |
| HY460 | 透明 | 40s | 18h | 100～300 | ≤0.15 | ≥10 | -60~90 |
| HY495 | 透明 | 20s | 18h | 50～150 | ≤0.15 | ≥10 | -60~90 |
| HY496 | 透明 | 40s | 18h | 80～200 | ≤0.15 | ≥10 | -60~90 |

- 使用方法

- 1.被粘物表面必须干燥、清洁。

- 2.将胶液涂于被粘物表面上，在空气中晾置3～5秒后，迅速定位粘合，

- 数秒或几分钟之后即可粘牢，室温24小时后达到最高强度。

- 3.胶液用量不宜过多，一般涂胶量以4～6mg/cm2为宜。

- 注意事项

- 1.本品无有机溶剂，遇空气中潮气瞬间固化。因此，使用时应特别小心，避免接触皮肤与眼睛。如接触到皮肤，可用丙酮、温水浸泡洗去；如误入眼内，须立即以大量清水冲洗，并立刻求医处理；如误食，立刻请医生处理。禁止儿童接触，用毕立即将瓶口盖严。

- 2.低温（冷藏）干燥处贮存，保质期6个月。

- 包装规格 ： 20g/瓶，10瓶/盒，150瓶/箱

- 声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。