技术参数表（发明专利号1572217）

| 主要化学成分 | 氯丁胶 |
| --- | --- |
| 胶料颜色 | 乳白至淡红色 |
| 密度(g/cm3) | 1.05 |
| 粘度(mPa.s) | 25—50 |
| 表干时间(min) | 8 |
| 喷涂面积(g/㎡) | 50 |
| VOC挥发量 | 0 |
| 剥离强度(KN/m) | 2.3 |
| 固含量（％） | 50±2 |
| 适用温度（℃） | 5~40 |
| 保质期（月） | 6 |

25℃、50% 相对湿度下，固化1天所测。

产品说明

HY422属高效水溶性胶粘剂，具有无毒不燃、绿色环保、开放时间长、干燥速度快、初粘性强、耐热性和防老化能力俱佳等优点。适用于海绵粘海绵的高档软体家具、汽车流水线上的内饰件的制造，且可单面喷胶粘合。本产品符合环保要求；不含GB18583《室内装饰装修材料粘接剂中有害物质限量》中有害物质，总挥发有机物含量小于50g/L，符合欧洲ROHS和REACH环保标准。

产品特性

- 水性胶、高效环保

- 具有永久的柔韧性

- 优秀的耐候性、耐老化性

- 具有无毒不燃、开放时间长

- 适合多种软体材料粘合

- 胶层均匀，粘接力好。不会鼓泡起层

- 无腐蚀性、固化前后无毒

固化机理

HY422是改性氯丁胶材料，其固化机理是水分挥发而固化。一旦胶体被开封后，胶体中的水分就挥发，从胶体表面逐渐向深层固化，变为弹性体。温度越高、湿度越低，水分挥发越快，固化就快；在低温、高湿环境下固化速度就慢。

耐化学介质

产品可长时间耐淡水、污水、废水、碳酸钙水溶液、清洁剂、低度酸、腐蚀性水溶液等，短时耐矿物油、植物油、脂肪、燃料，不耐有机溶剂、油漆稀料、高浓度酸碱等。

应用范围

HY422应用于厚皮、仿皮、再生皮、布料、木材、泡沫、海绵、泡绵、慢回弹海绵等材料之间的粘合。

使用方法

前期准备

1、保证施工现场通风良好。

2、材料表面要无油渍、无灰尘、无杂质等。

3、双组份胶要用双组份喷枪，AB组分通过调节阀调节，严禁将固化剂倒入胶料中。

4、单组份喷胶可刷涂或者使用专用喷枪喷涂。

喷涂要点

1、双面喷涂；

2、喷嘴与材料表面距离0.2米左右；

3、喷嘴与材料表面成45度左右；

4、调试喷枪，喷出效果为线型雾状为      佳；

5、喷涂时喷枪应平稳移动，喷涂胶层 宜厚薄均匀，不积胶，不缺胶。

粘接要求

1、均匀喷涂后，一般在0-6分钟内贴合（根据施工温度和湿度而定）。

2、粘接后应适当加压，加压要全面均匀。

注意事项

- 避免在5℃以下及湿度大于90%的潮湿环境下施工

- 于通风环境下施胶

- 胶液内可加去离子水，严禁加入普通水，普通水含有钙镁离子，污染胶液，出现凝胶现象

- 对于特殊的化学反应，请与我公司技术部门联系

包装

单组份：10 KG /桶；双组份：21 KG / 套

储存方式

在5～23℃低温环境下储存，最低温度不能低于-5℃。

安全与卫生

HY422产品无毒害作用，与一般化学品相同，不能接触食品或食物器皿。建议工作环境保持足够的通风，万一进入眼睛或嘴里，立即用水冲洗。储存在安全处，远离儿童。

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。

技术咨询电话：0371-65336655

水性喷胶与溶剂型喷胶对比：

| 序号 | 项目 | SBS溶剂型喷胶 | HY422水性氯丁喷胶 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 浅黄色到棕黄色 | 乳白色 |
| 2 | 固含量 | 约30% | 约50% |
| 3 | 环保性 | 约70%有机溶剂，不环保 | 水，不含任何溶剂环保 |
| 4 | 耐温性 | 65度 | 85度 |
| 5 | 1kg胶喷涂面积 | 约7平米 | 约23平米 |
| 6 | 每100平米用胶量 | 约12kg | 约5kg |
| 7 | 喷涂性 | 喷量较多，双面喷胶 | 喷量适当，可单面、双面喷胶 |
| 8 | 市场价格 | 18.00~28.00/kg | 55.00~85.00/kg |

环保指标

| 项目 | 总碳挥发 | 气味 | 雾化值 | 甲醛 | 笨 | 甲苯 | 二甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 | VDA277 | VDA270 | DIN75201 | VDA275 | VDA277 | VDA277 | VDA277 |
| 标准值(≤) | 50μgC/g | 3.5级 | 5mg | 10mg/kg | 5μg/g | 5μg/g | 15μg/g |
| 实测值 | 21.8 | 3.5 | 4.1mg | ND | ND | ND | ND |

我公司在季节变换时及时调整配方，并通知用户。请用户根据室内环境温度进行必要的调整。单组份喷胶也根据环境温度而调配。