技术参数表

| 主要化学成分 | 改性SBS |
| --- | --- |
| 颜色 | 黄色 |
| 密度(g/cm3) | 0.9±0.1 |
| 粘度(Pa.s) | 0.49 |
| 固化机理 | 溶剂挥发后固化 |
| 表干时间(min) | 5 |
| 初粘力(KN/m) | 1.2 |
| 剥离强度(KN/m) | 2.5 |
| 固含量（％） | 31 |
| 适用温度（℃） | -45~90 |
| 保质期（月） | 6 |

25℃、50% 相对湿度下，固化7天所测。

产品说明

HY423是单组份改性SBS油性喷胶，室温下溶剂挥发，固化后形成橡胶弹性体，应用于橡胶、皮革、帆布、多孔吸收性材料的粘接。

产品特性

- 单组份材料

- 适合喷涂，显著提高劳动生产率

- 施胶量少，用量为刷胶的1/2，溶剂易挥发，残留溶剂量极少，环保

- 胶层均匀，粘接力好。不会鼓泡起层

- 优秀的耐候性、耐老化性

- 适合多种材料粘合

- 无腐蚀性

- 固化后无毒

固化机理

HY423是改性SBS材料，其固化机理是溶剂挥发而固化。一旦胶体被喷出或开封后，胶体中的溶剂就挥发，从胶体表面逐渐向深层固化，变为弹性体。温度越高、湿度越低，溶剂挥发越快，固化就快；在低温、高湿环境下固化速度就慢。

耐化学介质

产品可长时间耐淡水、污水、废水、碳酸钙水溶液、清洁剂、低度酸、腐蚀性水溶液等，短时耐矿物油、植物油、脂肪、燃料，不耐有机溶剂、油漆稀料、高浓度酸碱等。

应用范围

HY423适用于汽车、客车、火车、车辆、机械设备等的内饰材料的自粘与互粘，固化迅速，可在短时间内达到预期应力。

使用方法

前期准备

被粘物表面应清洁、干燥，无油污、无灰尘。

在使用HY423时环境温度不能低于15℃。喷胶夏季表干时间为3～6分钟，冬季表干时间为6～12分钟，以表干时间来安排喷涂工位。

施胶

将被粘接表面进行清理干燥，喷胶装入喷枪内，对两表面均匀喷胶即可。气压控制在0.6~0.8MPa；最佳喷涂距离30~50cm；喷胶层厚约为0.75mm；以现场试验结果为准。

固化

涂层按规定时间表干后，两粘合面对准粘合。要用压辊在粘合处滚压，以保证粘合面100%压实粘牢。

清洁

将稀料装入喷壶，气压喷涂几次，可将喷枪内胶液清洗干净。

注意事项

- 避免在15℃以下及湿度大于90%的潮湿环境下施工

- 于通风环境下喷胶

- 严禁喷涂距离超过60cm以上、雾化阀未调整到底；否则易出现飞丝、絮状物

- 对于特殊的化学反应，请与我公司技术部门联系

包装: 15KG / 桶

储存方式

在10～20℃低温环境下储存，最高温度不能超过25℃。

安全与卫生

HY423产品无毒害作用，与一般化学品相同，不能接触食品或食物器皿。建议工作环境保持足够的通风，万一进入眼睛或嘴里，立即用水冲洗。储存在安全处，远离儿童。详细安全数据参见HY423安全数据表。

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。

技术咨询电话：0371-65336655