技术参数表

| 产品牌号 | HY425 | HY426 |
| --- | --- | --- |
| 主要化学成分 | 改性ABS |  |
| 外观颜色 | 乳白色液体 |  |
| 密度(g/cm3) | 0.9±0.1 |  |
| 粘度(Pa.s) | 1~2 | 4~8 |
| 固含量（％） | 15 | 30 |
| 表干时间(min) | 5 |  |
| 剪切强度（MPa） | ≥1.0 |  |

25℃、50% 相对湿度下，固化7天所测。

产品说明

用于粘接ABS、AS基材，具有操作方便、粘接强度高、固化快、耐水性好、固化后无毒等特点。还可用于粘接硬质PVC及PS等。

固化机理

ABS胶为溶剂型胶粘剂，其固化机理是溶剂挥发而固化。一旦胶体开封后，胶体中的溶剂就挥发，从胶体表面逐渐向深层固化。温度越高、湿度越低，溶剂挥发越快，固化就快；在低温、高湿环境下固化速度就慢。

耐化学介质

产品可长时间耐淡水、污水、废水、碳酸钙水溶液、清洁剂、低度酸、腐蚀性水溶液等，短时耐矿物油、植物油、脂肪、燃料，不耐有机溶剂、油漆稀料、高浓度酸碱等。

使用方法

表面处理：被粘物表面清洁处理，保证被粘物表面干燥，无油污，无灰尘。

涂   胶：将胶直接涂于被粘物一面，立即将另一面贴合稍加压力，室温放置数分钟即可定位，2h后有一定强度，24h后可以达到使用强度。

注意事项

- 避免在10℃以下及湿度大于90%的潮湿环境下施工

- 于通风环境下施胶

- 可用乙酸乙酯稀释

包装与储存

1000ml/听，12听/箱；15L/桶。

在10～20℃低温环境下密封储存，最高温度不能超过25℃，贮存期为12个月。

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。