技术参数表

| 主要化学成分 | 改性聚氯乙烯 |
| --- | --- |
| 胶料外观 | 黑色液体 |
| 密度(g/cm3) | 1.35 |
| 下垂度(mm) | 2 |
| 不挥发物（%） | 97 |
| 固化条件(160℃，30min) | 完全固化 |
| 拉伸剪切强度(Mpa) | 1.0 |
| 抗拉强度(Mpa) | 1.5 |
| 拉断伸长率(%) | 120 |
| 撕裂强度(KN /m) | 5 |
| 邵氏硬度（A） | 50 |

产品说明

HY566为单组份改性聚氯乙烯涂料，简称PVC涂料，不含溶剂、无异氰酸酯、固化后抗污染、绿色环保，耐热性和防老化能力俱佳等优点。适用于汽车底盘、火车车厢及其他设备抗石击部位的涂覆防护。本产品符合环保要求，不含GB18583《室内装饰装修材料粘接剂中有害物质限量》中有害物质，符合欧盟ROHS和REACH环保标准，符合德国汽车用胶环保标准。

产品特性

- 不含溶剂、无硅酮、无异氰酸酯，无毒，中性环保。

- 优良的抗石击性能。

- 不需要底涂，对铝材、涂漆钢板等大多数金属及PVC、ABS、聚酯材料具有优异粘接性能。

- 卓越的耐气候性、耐老化性能，优越的拉伸与压缩恢复力。

固化机理

HY566PVC密封胶，固化方式是加热固化。温度越高，固化就快；一般加热温度为160~180℃，时间30分钟左右，客户可根据实际操作工艺而定。

耐化学介质

产品可长时间耐淡水、污水、废水、碳酸钙水溶液、清洁剂、低度酸、腐蚀性水溶液等，短时耐矿物油、植物油、脂肪、燃料，不耐有机溶剂、油漆稀料、高浓度酸碱等。

应用范围

适用于汽车底盘、火车车厢及其他设备抗石击部位的涂覆防护。

使用方法

- 喷涂表面要无油渍、无灰尘、无杂质等；

- 按工艺要求将涂料均匀喷涂，最薄处大于1mm；使用气动枪时气压控制在0.4~0.8Mpa；

- 产品在固化后可以利用传统的方法进行修整。

注意事项

- 避免在5℃以下的环境下施工

- 对于特殊的化学反应，请与我公司技术部门联系

包装规格

塑料桶：5加仑（约25kg）

铁皮桶：250kg

储存方式

必须在低温干燥环境下储存，保质期3个月。

安全与卫生

不要将未固化的密封胶与食物、化妆品接触；

未固化的密封胶不可长时间接触皮肤；

如果密封胶不小心进入眼睛，必须立即用大量清水冲洗，然后请医生检查；

将产品放置于小孩不可触摸到的地方。

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。

技术咨询电话：0371-65336655