技术参数表

| 产品牌号 | HY5850 | HY585T | HY585D | HY585H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶料颜色A/B | 无色透明 | 无色透明 | 白色/灰色 | 白色/灰色 |
| 密度(g/cm3) | 0.95~1.05 | 0.95~1.05 | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 |
| 粘度(Pa.S) | 0.5~1.0 | 0.5~1.5 | 2.5~5.5 | 2.5~6.5 |
| 可操作时间(min) | 60~120 | 60~90 | 60~90 | 60~90 |
| 完全固化时间(h) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 固化时间(60℃，min) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 邵氏硬度（Shore A） | / | 30~65 | 30~65 | 30~65 |
| 剪切强度（MPa） | / | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 导热系数（W/m•k） | / | 0.3 | 0.7 | 1.2 |
| 阻燃等级（UL94） | / | HB | V0 | HB |
| 介电强度（kv/mm） | ≥18 |  |  |  |
| 体积电阻（Ω·cm） | ≥1.0×10 14 |  |  |  |
| 适用温度（℃） | -60~200 |  |  |  |

25℃、50% 相对湿度下，固化7天所测。

产品说明

HY585有机硅灌封胶是一类双组份、室温固化、加成型的有机硅灌封材料。自流平、耐高低温、具有优良的耐老化性、绝缘性、防潮、抗震。应用于电子元器件的各种粘接、密封。

产品特性

- 无溶剂、环保低碳

- 优秀的耐候性、耐老化性、耐紫外线

- 具有性绝缘性、防潮、抗震

- 适合电子元器件灌封、密封

- 无腐蚀性

应用范围

HY5850硅凝胶适用于各种电子元器件的密封保护，尤其精密电子元器件。

HY585T适用于电子元器件有透明要求的灌封、密封。

HY584D适用于电子元器件有导热阻燃要求的各种灌封、密封。

HY584H适用于有高导热性要求的电子元器件灌封、密封。

固化机理

HY585是有机硅灌封材料，其固化机理是与固化剂反应固化，变为弹性固体。温度越高、湿度越大，固化就快；在低温、低湿环境下固化速度就慢。

耐化学介质

产品可长时间耐淡水、污水、废水、碳酸钙水溶液、清洁剂、低度酸、腐蚀性水溶液等，短时耐矿物油、植物油、脂肪、燃料，不耐有机溶剂、油漆稀料、高浓度酸碱等。

使用方法

前期准备

保证灌封表面无油污、无灰尘。长期存放由于比重大容易分层，用前应搅拌均匀后使用，不影响产品性能。

混合胶液

按胶料A:固化剂B=1:1的质量比（或体积比）配比，搅拌均匀、颜色一致为好。

混合好的胶液应在1小时内用完。

施胶固化

将混合均匀的胶夜灌注入元器件中，细流慢注，避免裹入气体。

室温下24小时全固；60度加热40分钟全固；80度加热20分钟全固。

固化后用刀片清理多余的残胶。

可采用自动混料灌装机！

注意事项

- 长期存放由于AB组是导热材料，比重大容易分层，用前应搅拌均匀后使用，不影响产品性能。于通风环境下施胶。

- 混合好的胶应一次用完，未用完的胶料和固化剂应密封保存。

- 胶液避免接触以下材料：有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶，硫磺、硫化物以及含硫的橡胶等材料，胺类化合物以及含胺的材料；否则可能出现不固化现象。

- 密封储存于阴凉处，储存期六个月。

包装规格

HY5850及HY585T：30kg/套

HY585D及HY585H：20kg/套，40kg/套

安全与卫生

HY585产品无毒害作用，与一般化学品相同，不能接触食品或食物器皿。建议工作环境保持足够的通风，万一进入眼睛或嘴里，立即用水冲洗。储存在安全处，远离儿童。

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。

技术咨询电话：0371-65336655