产品用途：

本品为一种单组分，非CFC溶剂基表面活化剂，用于需要提高甲固®厌氧胶固化速度的场合。适用于惰性金属或惰性物体表面且键隙较大的场合，以及温度较低（<15℃）时，促进厌氧胶的固化。

物理特性：

| 化 学 组 成： | 铜化合物及醇类溶剂 |
| --- | --- |
| 外 观： | 绿色液体 |
| 密度（g/cm3）： | 0.75±0.1 |
| 粘度（mPa·s）： | 1~50 |

使用方法：

- 在要结合的两个配合面上喷涂或刷上促进剂。受污染的表面在激活之前可能需要重复处理或特殊脱脂，以去除任何可溶解的污染物。

- 让溶剂在良好通风的条件下蒸发，直到表面完全干燥。

- 激活后，零件应在1天内粘合。粘接前应防止表面污染。

- 将甲固厌氧胶产品涂在一个或两个表面上并立即组装零件。

- 在组装时将表面彼此相对移动几秒钟，以正确分配粘合剂并最大程度地活化。

- 固定好组件并等待固定，然后再进行下一步处理。

注意事项：

- 避免接触眼睛或皮肤，如不慎沾上，请用大量清水和肥皂水清洗，必要时及时就医；

- 本品开启后要及时密封保存，以免失效；

- 宜贮存于阴凉（27℃以下）避光处，通风良好的场所，远离火源；

- 不可让未成年人触及；

- 产品保质期为6个月。

包装规格：

200ml/瓶

声明：

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。用户有责任验证是否满足用户的需求，并采取预防措施避免使用中可能产生的危害！同时，由于产品不断改进的需要，我们有权随时修改本说明书，恕不预先另行通知，敬请谅解！