特    性

- 抗高温、防氧化、防腐蚀、润滑、防止烧结。

- 防止金属配合件间的磨擦、擦伤及腐蚀，降低扳手的扭矩。

- 作为密封保护剂，防止渗漏、腐蚀、生锈，使联接件更紧固。

- 装配拆卸更方便，可降低劳动强度，提高安全系数，降低维护成本。

用    途

本产品集防腐、润滑、密封于一体，主要用于石化（常减压、催化、加氢、重整、焦化、裂解、动力等系统），电力（锅炉、汽机），冶金（烧结、炼铁、炼钢连铸、热轧、焦化等），化工、化肥（各种反应塔、反应釜、制汽系统、空压机等），天然气（燃气轮机），化纤厂、铁路机车、水泥厂、轮船、汽车、制药厂等高温高压设备的紧固螺栓，链条，低速转动轴承。

产品性能

| 产品代号 | 外 观 | 密度（g/cm3） | 使用温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| HY767气雾罐 | 银灰色 | 1.15 | ≤1000 |
| HY767膏状瓶 | 银灰色 | 1.50 | ≤1000 |

使用方法

- 装配前将本品膏状物均匀涂抹于螺纹表面即可。

- 气雾剂产品晃动均匀后喷涂于螺纹表面。

注意事项：

- 请勿在液氧环境下使用。

- 不可在有特氟隆的部位使用。

- 40℃以下环境长期存放。

包装规格：

500ml/气雾罐，500g/膏状瓶。