产品用途：

本品与甲固瞬干胶配套，专用于难粘材料的表面处理，增加材料表面的粘附力，方便、经济、省时、省胶。难粘材料的表面能力差、极性低，常常附着力差，需要进行特殊处理，如：火焰法、电晕、腐蚀等方法，但这些方法都是复杂繁琐的。为了减少工序，可采用本品喷于底材上，增强底材的附着力，然后再涂胶粘剂，增加粘接力。

物理特性：

| 化 学 组 成： | 高分子界面聚合物及烷类溶剂 |
| --- | --- |
| 外 观： | 微黄透明液体 |
| 密度（g/cm3）： | 0.63±0.1 |
| 闪点(闭口) ： | -4℃\4.4℃在大气压力下 |

使用方法：

- 将工件的表面清洁干净；

- 喷涂/刷涂表面处理剂；

- 空气置放10s~20s；

- 喷涂/刷涂胶水，按工艺要求固化。

注意事项：

- 避免接触眼睛或皮肤，如不慎沾上，请用大量清水和肥皂水清洗，必要时及时就医；

- 本品开启后要及时密封保存，以免失效；

- 宜贮存于阴凉（30℃以下）避光处，通风良好的场所，远离火源；

- 不可让未成年人触及；

- 产品保质期为6个月。

包装规格：

1L/瓶

声明：

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。同时，由于产品不断改进的需要，我们有权随时修改本说明书，恕不预先另行通知，敬请谅解！