技术参数表

| 型 号 | 密 度（g/cm3） | 剪切强度（N/cm2） |  | 剥离强度（N/cm） |  | 工作温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30min时 | 24h时 | 30min时 | 24h时 |  |
| 通用型 | 0.89 | 320 | 480 | 66 | 88 | -50~80 |
| 阻燃型 | 0.91 | 350 | 500 | 70 | 90 | -50~90 |

25℃、50% 相对湿度下，固化7天所测。

产品说明

本产品为双组分，室温快速固化。具有阻燃、耐老化、粘接强度高、粘合后即可负载运行等特点。是众多行业的多层橡胶运输带进行冷无缝拼接的理想材料。

HY907通用型：用于多层橡胶带、钢丝带的冷无缝拼接。

HY907阻燃型：用于有阻燃要求的多层橡胶带、钢丝带的冷无缝拼接；也可在皮带输送机传动滚筒表面上现场包胶。

固化机理

改性CR材料，其固化机理是溶剂挥发而固化。一旦胶体被喷出或开封后，胶体中的溶剂就挥发，变为弹性体。温度越高、湿度越低，溶剂挥发越快，固化就快；在低温、高湿环境下固化速度就慢。

耐化学介质

产品可长时间耐淡水、污水、废水、碳酸钙水溶液、清洁剂、低度酸、腐蚀性水溶液等，短时耐矿物油、植物油、脂肪、燃料，不耐有机溶剂、油漆稀料、高浓度酸碱等。

接头准备

1. 用装置将胶带拉紧固定。按图所示，在胶带上画出搭接长度、斜切口、搭接台阶。注意运行方向！胶带搭接长度L=胶带宽度×0.6～0.8，斜切段=胶带宽度×0.3。

2. 用切割刀、分层起子将胶带分层切割成台阶式。每层切割时不要伤及下层编织物。胶带的边缘与各编织物层割平。

3. 仔细打毛并干燥结合面。打毛时不要损坏编织物，且刷净毛屑。

4. 两接头制作好后应重叠在一起，检验其尺寸、精确度。各台阶之间不能有间隙。

粘接工艺

1. 将A、B组份按A:B=10:1比例配比，充分混合均匀，混合后在1小时内用完。

2. 用短而硬的毛刷在结合面上均匀刷涂两遍混合好的胶液。在粗网眼编织物上必须涂3层胶液。每层刷涂后要表干，达到不再粘附手指背。

3. 涂层表干后，两接头对准粘合。用压辊在接头处滚压，以保证搭接面100%压实。

4. 粘合后的胶带在张紧前，应静放半小时。

5. 为获得更好的粘接效果，两个接口缝用HY987橡胶修补剂进行封口处理。

注意事项

- 避免在15℃以下及湿度大于90%的低温、潮湿环境下施工。

- 产品无毒害作用，与一般化学品相同，不能接触食品或食物器皿。建议工作环境保持足够的通风，万一进入眼睛或嘴里，立即用水冲洗。储存在安全处，远离儿童。

- 贮存于低温干燥处，保质期十八个月。

包装规格

1000g/套、10套/箱。

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。

技术咨询电话：0371-65336655