技术参数表

| 产品牌号 | HY933 | HY935 | HY936 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胶料外观 | 白色、灰色、黑色等细腻、均匀膏状物 |  |  |
| 密度(g/cm3) | 1.45±0.1 |  |  |
| 下垂度(mm) | 0 |  |  |
| 表干时间(min) | 20~90 |  |  |
| 固化速度(mm /24h) | 3.0 |  |  |
| 拉伸剪切强度(Mpa) | 1.2 | 2.0 | 4.0 |
| 抗拉强度(Mpa) | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 拉断伸长率(%) | 400 | 400 | 300 |
| 撕裂强度(KN /m) | 5 | 5 | 10 |
| 硬度（邵氏A） | 30~60 | 30~60 | 40~70 |
| 耐温范围（℃） | -40~120 |  |  |

25℃、55% 相对湿度下，固化7天所测。

产品说明

改性硅烷密封胶，简称MS密封胶，固化后抗污染、绿色环保。适用于汽车车身、火车高铁车厢、电梯轿厢、集装箱、舰船、机械通风设备等各种材料接缝的粘接与密封。本产品符合环保要求，不含GB18583《室内装饰装修材料粘接剂中有害物质限量》中有害物质，符合欧盟ROHS和REACH环保标准，符合德国汽车用胶环保标准。

应用范围

HY933MS密封胶：用于各种焊缝、接缝的密封；

HY935MS密封胶：较高剪切强度，用于一般性的材料粘接与密封；

HY936MS粘接胶：高强度，用于各种材料的粘接与密封。

产品特性

- 不含溶剂、无PVC、无异氰酸酯，无毒、无味、无污染，中性环保。

- 表面可漆性好，与大多数工业漆相容，表干后可喷漆，不影响固化速度。

- 优良的触变性和挤出性，适用温度范围宽。

- 不需要底涂，对铝材、涂漆钢板等大多数金属及玻璃、PVC、ABS、聚酯材料具有优异粘接性能。

- 卓越的耐气候性、耐老化性能，优越的拉伸与压缩恢复力。

固化机理

MS密封胶，固化方式是以硅烷与空气中湿气水解脱醇再经缩合而成，属于吸湿固化胶。一旦胶体开封后，胶体吸收空气中的水分，从胶体表面逐渐向深层固化，变为弹性体。温度越高、湿度越大，固化就快；在低温、低湿环境下固化速度就慢。

耐化学介质

产品可长时间耐淡水、污水、废水、碳酸钙水溶液、清洁剂、低度酸、腐蚀性水溶液等，短时耐矿物油、植物油、脂肪、燃料，不耐有机溶剂、油漆稀料、高浓度酸碱等。

使用方法

- 接缝表面要无油渍、无灰尘、无杂质等；

- 按工艺要求将施胶嘴切成所需尺寸形状；

- 切除密封胶封口，装上胶嘴，装入胶枪内；

- 将密封胶均匀涂在接缝处，最薄处大于1mm；使用气动枪时气压控制在0.3~0.5Mpa；

- 产品在表干之后可以利用传统的方法进行着色，包括环氧树脂和丙稀酸涂料。

注意事项

- 避免在5℃以下及湿度小于20%的环境下施工

- 气动压力严禁超过0.5 Mpa，超过时气体会进入硬包装管内，出现胶体气泡问题

- 由于涂料含高溶剂成分会导致胶表面变软，为了获得最佳的外观和性能，胶体固化24小时之后进行着色。

- 对于特殊的化学反应，请与我公司技术部门联系

包装规格

硬包装：310ml / 筒， 50筒 / 箱

软包装：600ml / 条， 20条 / 箱

储存方式

MS密封胶吸潮固化，必须在低温干燥环境下储存，软包保质期6个月，硬包保质期3个月。

安全与卫生

不要将未固化的密封胶产品与食物、化妆品接触；

未固化的密封胶不可长时间接触皮肤；

如果密封胶不小心进入眼睛，必须立即用大量清水冲洗，然后请医生检查；

将产品放置于小孩不可触摸到的地方。

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。

技术咨询电话：0371-65336655