产品说明

本品是双组分、中性室温固化的硅酮密封胶。具有优异的耐气候老化性能，固化时间可调，深层固化快，对玻璃、铝等大多数建筑材料具有良好的粘结性。

产品特点

O中性胶、对环境无污染

O快速固化，对被粘表面无腐蚀

O优异的耐高低温性及耐气候老化性能

O无需底漆对大多数建筑材料有优越的粘结性

主要用途

O适用于建筑、交通运输、制冷等行业的中空玻璃密封二道密封

O其他多种用途

主要技术指标

产品符合GB29755-2013标准，性能指标如下表：

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 细腻、均匀膏状物，无气泡、结块、凝胶、结皮，无不易分散的析出物 |
| 2 | 下垂度 | 垂直放置（mm) | ≤3 |
|  |  | 水平放置 | 不变形 |
| 3 | 表干时间（h） |  | ≤2 |
| 4 | 硬度(Shore A） |  | 30~60 |
| 5 | 拉伸模量（Mpa） |  | ≥0.6 |
| 6 | 定伸粘结性（定伸25%） |  | 无破坏 |
| 7 | 热老化 | 热失重（%） | ≤6.0 |
|  |  | 龟裂 | 无 |
|  |  | 粉化 | 无 |

使用方法

O为确保中空玻璃密封胶具有良好的粘结性，被粘材料表面必须清洁、干燥、无污物。

O自动生产线和手工生产线均可使用。A、B组分质量配比是A:B=11~14:1。使用者可根据实际需要改变混合比例调节固化速度。

O手工混胶时，避免空气混入胶内。

限制应用

本产品不适用于下列情况：

O所有会渗出油渍、增塑剂或溶剂的材料

O密闭隔绝空气的区域

O地下水中接口或受到过度摩擦的地方

注意事项

O使用前请做粘结性试验并参阅本公司技术资料。

O B组分能与空气中的水发生反应，不可长期暴露在空气中。

O B组分若分层属正常现象，使用前搅拌均匀即可。

O使用时如不小心进入眼睛，应立即用水冲洗。

O不可长时间与皮肤接触，避免孩童接触。

O不可污染食品、药品等。

包装规格

A组分和B组分按13:1的质量比配套供应。

大桶：A组分190L铁桶  内径(567+2) mm

B组分19L塑料桶 内径(285+2) mm

中桶：A组分20L塑料桶 B组分300ml塑料筒

贮存

于27℃以下阴凉、通风、干燥处贮存，储存期9个月。

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。