技术参数表

| 主要化学成分 | PU |
| --- | --- |
| 胶料颜色 | 白色 |
| 密度(g/cm3) | 1.5 |
| 粘度(Pa.S) | 10~30 |
| 固化促进剂 | 黄色 |
| 固化机理 | 活化固化 |
| 可操作时间(h) | 1.0 |
| 初步固化时间(h) | 2~4 |
| 完全固化时间(h) | 24~48 |
| 剥离强度（N/mm） | 3 |
| 适用温度（℃） | -60~120 |
| 阻燃性（UL） | V0 |

25℃、50% 相对湿度下，固化7天所测。

产品说明

985是改性聚氨酯胶粘剂，室温下与固化剂反应，固化后形成橡胶弹性体，应用于木材、皮革、织物、纸张、水泥、混凝土、铝板、镀锌钢板等的粘结。

产品特性

- 无溶剂、环保低碳

- 具有永久的柔韧性

- 优秀的耐候性、耐老化性、耐紫外线

- 具有较好的耐酸碱性

- 适合多种材料粘合

- 胶层均匀，粘接力好。不会鼓泡起层

- 无腐蚀性

固化机理

985是改性PU材料，其固化机理是与固化剂反应固化，变为弹性体。温度越高、湿度越大，固化就快；在低温、低湿环境下固化速度就慢。

耐化学介质

产品可长时间耐淡水、污水、废水、碳酸钙水溶液、清洁剂、低度酸、腐蚀性水溶液等，短时耐矿物油、植物油、脂肪、燃料，不耐有机溶剂、油漆稀料、高浓度酸碱等。

应用范围

适用于火车、客车、汽车、车辆、机械设备等的地板革与车厢地板粘结。

适用于保温装饰一体板行业：如无机板、铝蜂窝板、玻璃钢及各种保温材料等粘合，它对金属，木材，塑料和硬发泡材料的表面有很好的粘合性。

使用方法

前期准备

板材表面应清洁、干燥（木材含水率≤16%)，铝板表面要打磨，无油污、无灰尘。

混合胶液

将固化促进剂按比例加入到胶料里（5:1），搅拌均匀、颜色一致为好。

混合好的胶液应在30分钟内用完。

施胶铺装

将混合好的胶液倒在板材上，用刮板均匀将胶刮开，做到涂胶均匀不漏刮；或者涂胶机均匀涂布。最佳涂胶量200~300g/m2。

涂好胶后，将另一面被粘物覆盖上面，注意排除两粘接面之间的空气，做到平整无波浪。

滚压固化

用铁滚子由中间依次向边缘滚压1~2遍，以保证粘合面内没有空气，100%压实粘牢。并用重物压实。

12小时内不能从事下道工序作业，24小时内不得浸水和撕剥。若从事下道工序，必须进行保护。

注意事项

- 避免在15℃以下及湿度大于90%的潮湿环境下施工

- 于通风环境下施胶

- 胶料储存时间长，会有分层现象，用前搅拌均匀即可

- 对于特殊的化学反应，请与我公司技术部门联系

包装

30KG / 套

储存方式

在10～27℃环境下储存，最高温度不能高于27℃。

安全与卫生

985产品无毒害作用，与一般化学品相同，不能接触食品或食物器皿。建议工作环境保持足够的通风，万一进入眼睛或嘴里，立即用水冲洗。储存在安全处，远离儿童。

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。

技术咨询电话：0371-65336655