产品说明

本品为单组分、中性、室温固化的硅酮密封胶。防霉性能卓越，对金属、陶瓷、镀膜玻璃无腐蚀，无需底漆即可对大多数建筑材料具有优异的粘结性，并具有优异的耐气候老化性能。。

产品特点

O单组份、使用方便

O卓越的抗菌防霉性能，防霉0级

O优异的耐高低温性及耐气候老化性能

O中性胶、对环境无污染，对被粘表面无腐蚀

O无需底漆即可对大多数建筑材料产生良好的粘结性

主要用途

O各类厨房用具、卫生洁具的防水防霉密封安装

O食品冷库的防潮防霉密封

O使用场所潮湿部位的密封

主要技术指标

产品符合GB/T14683标准，性能指标如下表：

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 黑、灰、白等 |
| 2 | 表干时间(h) | ≤2 |
| 3 | 下垂度(mm) | ≤1 |
| 4 | 防霉等级 | 0级 |
| 在温度23℃±2，相对湿度50%±5%条件下放置21d后 |  |  |
| 5 | 拉伸粘结强度(MPa) | ≥0.60 |
| 6 | 硬度(Shore A） | 20-60 |
| 7 | 固化时间(23℃，RH50%)(d) | 7-14 |

使用方法

O使用前必须用溶剂清洗被粘表面，使其洁净、干燥、无污物。

O可在10℃~50℃条件下直接挤出使用。

O施工时为防止密封胶污染接缝周边，必须使用护面胶带保护。

O使用手动或气动注胶枪注胶，沿缝内同一方向均匀注满。使用气动枪时应调节好操作压力在0.2~0.4MPa，防止注胶时产生气泡。

O在密封胶表面尚未结皮时，以适当的力量将密封胶压平于背衬材料和接缝表面上，并将密封胶表面修理平整。

O当施工完毕后，除去护面胶带。不要用液体如水、肥皂水、酒精来帮助整平。

限制应用

本产品不适用于下列情况：

O所有会渗出油渍、增塑剂或溶剂的材料

O密闭隔绝空气的区域

O地下水中接口或受到过度摩擦的地方

注意事项

O对多孔性材料表面，不需要涂底漆就有良好的粘结性，对于某些材料表面，需要涂底漆以确保良好的粘结性，建议在开工前做粘结性测试并参阅本公司技术资料。

O如不小心进入眼睛，应立即用水冲洗。

O不要长时间与皮肤接触，避免孩童接触。

O不可污染食品、药物等。

包装规格

塑料硬包：300ml/支，25支/箱；铝膜软包：600ml /支，20支/箱

贮存

于27℃以下阴凉、通风、干燥处贮存，储存期9个月。

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。