产品说明

本品为单组分、中性固化、高弹性的密封胶，具有防火阻燃和耐候粘结密封的双重功能，具有优异的耐气候老化性能和良好的粘结性能。

产品特点

O单组份、使用方便

O极佳的防火阻燃性能，耐高低温（-60~250℃）

O中性胶、对环境无污染，对被粘表面无腐蚀

O优异的耐气候老化性能和良好的耐温性

O无需底漆即可对大多数建筑材料具有良好的粘结性

主要用途

O各类防火门窗粘接密封

O幕墙工程各层阻燃密封

O公共场所的防水、防潮、装饰等阻燃密封

O工业、电子产品的阻燃密封

主要技术指标

产品符合GB/T24267标准，性能指标如下表：

| 序号 | 项目 |  |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 |  |  | 黑、灰、白等 |
| 2 | 下垂度 |  | 垂直放置（mm) | ≤1 |
|  |  |  | 水平放置 | 不变形 |
| 3 | 挤出性（s） |  |  | ≤5 |
| 4 | 表干时间（h） |  |  | ≤2 |
| 5 | 硬度(Shore A） |  |  | 30-60 |
| 6 | 拉伸粘结性 | 拉伸粘结强度（MPa） | 标准条件 | ≥0.80 |
|  |  |  | 90℃ | ≥0.60 |
|  |  |  | -30℃ | ≥0.80 |
|  |  |  | 浸水后 | ≥0.60 |
|  |  |  | 水-紫外线光照300h | ≥0.60 |
|  |  | 粘结破坏面积(%) |  | ≤5 |
|  |  | 23℃最大拉伸强度时伸长率(%) |  | ≥100 |
| 7 | 阻燃等级 |  |  | FV-0 |
| 8 | 氧化指数（%） |  |  | ≥40 |
| 9 | 固化时间(25℃，RH50%)(d) |  |  | 7 |

使用方法

O使用前必须用溶剂清洗被粘表面，使其洁净、干燥、无污物。

O可在15℃~35℃条件下直接挤出使用。

O施工时为防止密封胶污染接缝周边，必须使用护面胶带保护。

O使用手动或气动注胶枪注胶，沿缝内同一方向均匀注满。使用气动枪时应调节好操作压力在0.2~0.4MPa，防止注胶时产生气泡。

O在密封胶表面尚未结皮时，以适当的力量将密封胶压平于背衬材料和接缝表面上，并将密封胶表面修理平整。

O当施工完毕后，除去护面胶带。不要用液体如水、肥皂水、酒精来帮助整平。

限制应用

本产品不适用于下列情况：

O所有会渗出油渍、增塑剂或溶剂的材料

O密闭隔绝空气的区域

O地下水中接口或受到过度摩擦的地方

注意事项

O对多孔性材料表面，不需要涂底漆就有良好的粘结性，对于某些材料表面，需要涂底漆以确保良好的粘结性，建议在开工前做粘结性测试并参阅本公司技术资料。

O如不小心进入眼睛，应立即用水冲洗。

O不要长时间与皮肤接触，避免孩童接触。

O不可污染食品、药物等。

包装规格

塑料硬包：300ml/支，25支/箱；铝膜：590ml /支，20支/箱

贮存

于27℃以下阴凉、通风、干燥处贮存，储存期9个月。

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。