技术参数表

| 产品牌号 | HY591 | HY581 |
| --- | --- | --- |
| 固化类型 | 脱肟型 | 脱醇型 |
| 胶料外观 | 白色/黑色/透明半流淌 |  |
| 密度(g/cm3) | 1.1±0.2 |  |
| 表干时间(min) | 20~40 | 5~20 |
| 固化速度(min /24h) | 3.0 |  |
| 抗拉强度(Mpa) | 1.5 |  |
| 拉断伸长率(%) | 200 |  |
| 硬度（邵氏A） | 20~40 |  |
| 介电强度（kv/mm） | 18 |  |
| 工作温度（℃） | -60～210 |  |

25℃、55% 相对湿度下，固化7天所测。

产品说明

单组份硅橡胶密封剂，简称RTV-1密封胶，不含溶剂、无异氰酸酯、固化后抗污染、绿色环保，耐热性和防老化能力俱佳等优点。适用于机械设备、电子元器件密封。本产品符合环保要求，不含GB18583《室内装饰装修材料粘接剂中有害物质限量》中有害物质，符合欧盟ROHS和REACH环保标准。

产品特性

- 不含溶剂、无PVC、无异氰酸酯，无毒，中性环保。

- 耐老化性、柔韧性、绝缘性优，防潮、抗震、耐电晕、抗漏电。

- 优良的触变性和挤出性，适用温度范围宽。

- 对铝材、涂漆钢板等大多数金属及PVC、ABS、聚酯材料具有优异粘接性能。

- 卓越的耐气候性、耐老化性能，优越的拉伸与压缩恢复力。

固化机理

甲固硅橡胶密封剂，固化方式是属于吸湿固化胶。一旦胶体开封后，胶体吸收空气中的水分，从胶体表面逐渐向深层固化，变为弹性体。温度越高、湿度越大，固化就快；在低温、低湿环境下固化速度就慢。

应用范围

适用于电子线路板上部分电子元器件、加热管等的局部封装保护。HY581对聚碳酸酯（PC）、铜等材料无腐蚀。

耐化学介质

产品可长时间耐淡水、污水、废水、碳酸钙水溶液、清洁剂、低度酸、腐蚀性水溶液等，短时耐矿物油、植物油、脂肪、燃料，不耐有机溶剂、油漆稀料、高浓度酸碱等。

使用方法

- 接缝表面要无油渍、无灰尘、无杂质等；

- 按工艺要求将施胶嘴切成所需尺寸形状；

- 切除密封胶封口，装上胶嘴，装入胶枪内；

- 将密封胶均匀涂在接缝处，最薄处大于1mm；使用气动枪时气压控制在0.2~0.4Mpa；

- 产品在表干之后可以利用传统的方法进行修整。

注意事项

- 避免在5℃以下及湿度小于20%的环境下施工

- 气动压力严禁超过0.5 Mpa，超过时气体会进入硬包装管内，出现胶体气泡问题

- 由于涂料含高溶剂成分会导致胶表面变软，为了获得最佳的外观和性能，涂漆24小时之后涂胶。

- 对于特殊的化学反应，请与我公司技术部门联系

包装规格

铝皮管：100 ml /管，100管/箱

硬包装：310ml /筒， 50筒/箱

塑料桶：2600ml/桶， 6桶/箱

储存方式

RTV-1密封胶吸潮固化，必须在低温干燥环境下储存，保质期6个月。

安全与卫生

不要将未固化的密封胶产品与食物、化妆品接触；

未固化的密封胶不可长时间接触皮肤；

如果密封胶不小心进入眼睛，必须立即用大量清水冲洗，然后请医生检查；

将产品放置于小孩不可触摸到的地方。

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。

技术咨询电话：0371-65336655