- 特点用途

华宇有机硅灌封胶是一类单组分室温固化的有机硅材料，低粘度，自流平，固化后为弹性体。耐高低温，具有优良的耐老化性、柔韧性、绝缘性，防潮、抗震、耐电晕、抗漏电。适用于小型或薄层（灌封厚度小于7mm）的电子元器件、线路板、传感器、继电器等的灌封保护。

HY592T：脱肟型、透明，各种电子元器件的灌封。

HY592B：脱肟型、黑色，发光二极管等电子元器件的灌封。

HY592W：脱肟型、白色，电器模块等电子元器件的灌封。

HY582 ：脱醇型、透明，对聚碳酸酯（PC）、铜等材料不腐蚀，各种电子元器件的灌封。

- 主要技术指标

| 性能指标 | HY592T | HY592B | HY592W | HY582 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观颜色 | 透明流体 | 黑色流体 | 白色流体 | 透明流体 |
| 粘度（Pa·s） | 6~10 | 8~12 |  | 6~10 |
| 密度（g/cm3） | 0.9~1.3 |  |  |  |
| 表干时间（min） | 10~40 |  |  | 5~25 |
| 抗拉强度（MPa） | ≥0.5 | ≥0.8 |  | ≥0.5 |
| 延 伸 率（％） | 100~200 | 200~300 |  | 100~200 |
| 邵氏硬度（Shore A） | 15~25 | 20~30 |  | 15~25 |
| 剪切强度（MPa） | ≥0.5 |  |  |  |
| 介电强度（kv/mm） | ≥15 |  |  |  |
| 体积电阻（Ω•cm） | 1×1014 |  |  |  |
| 工作温度范围（℃） | -60～250 |  |  |  |
| 包装规格 | 100ml/管，100管/箱；310ml/筒，50筒/箱 |  |  |  |

注：所有机械性能和电性能均在25℃、湿度55%条件下固化7天后所测。

- 操作工艺

清洁表面：将被灌封物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、水分及油污。

施    胶：拧开胶管盖帽，刺开封口，将胶液挤到已清理干净的表面，使之自然流平。

固    化：HY592吸收空气中的潮气，表面开始固化，逐渐向深层固化，在24小时（室温及60％相对湿度）内固化深度为2～4mm。夏季温度高，湿度大，固化会快一些；冬季温度低，湿度小，固化会慢一些。

- 注意事项

  - 厚度超过6mm的灌封应选择甲固双组分灌封胶。

  - 硅橡胶吸潮固化，未用完的胶应密封保存。

  - 密封贮存于阴凉干燥处，贮存期9个月。