特点用途：

双组份、室温固化、硬度可调的聚氨酯材料，流动性好，常温固化，固化后成弹性橡胶体。具有极佳的耐高温、耐水解稳定性和优异的绝缘性能。对灌封后的电器零件具有固定、绝缘、散热、防爆、保密等多种功能。适用于高压、高频、湿热环境及水下仪器、仪表等电子元器件的各种浇注粘接、密封。阻燃型的可到UL94 V-0级。

HY981聚氨酯灌封胶：用于各种电子元器件如精密电容器等的灌封。固化后高硬度，是替代环氧树脂的好材料! 需具备真空脱泡和加温设备。

HY982聚氨酯灌封胶：低应力，抗震耐压，电性能优秀，气泡少，用于精密避雷器、各种变压器、互感器、滤波器、控制板、点火器等的灌封粘接。

HY983聚氨酯灌封胶：适用于各类电子产品的灌封，具有环保、防潮、防震、防水、绝缘、密封堵气等多重功能。

HY984聚氨酯灌封胶：有优异的弹性和韧性,可返修，电性能优秀。

主要性能指标：

| 性能指标 |  | HY981 | HY982 | HY983 | HY984 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化前 | A组分外观 | 白色液体 |  |  |  |
|  | B组分外观 | 黄色液体 |  |  |  |
|  | 粘度（Pa·s）（A/B） | 7~15/0.3~0.6 |  |  |  |
| 混合后粘度（Pa·s） |  | 3~8 |  |  |  |
| 重量配比（A:B） |  | 6:1 | 5:1 | 3:1 | 2:1 |
| 可操作时间（min） |  | ≤30 | 30~45 | 45~60 | 45~60 |
| 初步固化时间（h） |  | 2~4 | 3~6 | 5~8 | 8~10 |
| 完全固化时间（h） |  | 24 | 36 | 48 | 48 |
| 固 化 后 | 劭氏硬度 | ≥80D | 70±10A | 40±10A | 20±10A |
|  | 比重（g∕mm3） | 1.3~1.6 |  |  |  |
|  | 线收缩率（℅） | 0.3 |  |  |  |
|  | 工作温度范围（℃） | -50~130 |  |  |  |
|  | 介电强度（kv/mm） | ≥24 |  |  |  |
|  | 体积电阻（Ω•cm） | ≥1.0×1012 |  |  |  |
|  | 导热系数（W/m•k） | 0.6~0.8 |  |  |  |
|  | 剪切强度（MPa） | ≥3 | ≥2 | ≥1 | ≥0.5 |
|  | 拉伸强度（MPa） | 7 | 5 | 3 | 1.5 |
|  | 延伸率（%） | 30 | 50 | 90 | 150 |

25℃、50% 相对湿度下，固化7天所测。

操作工艺：

- 将被灌封处清理干净，无油、无水、无杂物。

- 按配比称取A、B组分，放入混合灌中，充分搅拌混合均匀（搅拌时不要把空气搅入胶中）。最好抽真空脱泡5分钟左右，配胶量不宜超过容器的1/2，否则在脱泡时胶会溢出。

- 将混合好的胶料缓慢倒入要灌封的器件内。冬季施工作业，如果环境温度低于5℃最好将A、B组分都预热至15℃左右。

- 灌封好的工件于室温下固化，表干后方可进入下道工序，完全固化需要1~2天。夏季温度高，固化会快一些；冬季温度低，固化会慢一些。

注意事项：

- A组分长时间放置若有沉淀或分层，应搅拌均匀后使用；B组分低温下容易结晶，应提前放置温度较高室内使其溶化，不影响产品性能。

- 混合好的胶应一次用完，未用完的A、B两组份分别应密封保存。

- 密封贮存于低温（25℃以下）干燥处，贮存期12个月。

包装规格：30KG/套  250KG/桶  或按客户要求定制

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。

技术咨询电话：0371-65336677