平面间密封通常采用固体衬垫。由于平面加工的粗糙度、刀痕的影响，微观上是凹凸不平的，固体衬垫不可能100%与加工面贴合。而固体衬垫受温度、介质、机械力的作用而老化，造成松动和渗漏。华宇系列平面密封剂为单组分胶液，耐介质性能好，固化时不收缩，能100%充满间隙，柔韧抗震，长期使用不渗不漏。

一.主要产品及用途

| 产品牌号 | 状态 | 应 用 范 围 | 包装规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| HY510 | 膏状 | 厌氧胶，刚性胶层，耐高温，用于刚性结构紧密配合面的密封。 | 50ml/管 300ml/筒 |
| HY515 | 膏状 | 厌氧胶，通用型，柔性胶层，抗震动，用于机加工面的密封。 |  |
| HY518 | 膏状 | 厌氧胶，柔性胶层，抗震动，用于铝质零件机加工面的密封。 |  |
| HY594 | 膏状 | 硅橡胶，耐侯性、耐化学性好。用于金属、陶瓷、玻璃的密封。 | 100ml/管 310ml/筒 |
| HY595 | 膏状 | 硅橡胶，电性能优异，耐变压器油。用于电气设备零件的密封。 |  |
| HY596 | 膏状 | 硅橡胶，柔韧性好，耐润滑油性优，适用于大间隙密封。 |  |
| HY597 | 膏状 | 硅橡胶，柔韧性好，耐介质性优良，用于高温设备部件的密封。 |  |
| HY598 | 膏状 | 硅橡胶，高粘度，耐润滑油性优，专用于内燃机部件的密封。 |  |
| HY599 | 膏状 | 硅橡胶，柔性胶层，耐油品性优，专业级汽车车辆用密封剂。 |  |

二.主要物理机械性能

根据JB/T7311-94标准测试, 华宇平面密封剂的物理机械性能见下表:

| 指标 牌 号 | 颜色 | 密封压力(MPa) | 密封间隙（mm） | 延伸率（%） | 固化速度(h) |  | 工作温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 初固 | 全固 |  |
| HY510 | 紫红 | ≤36 | ≤0.25 | 20 | 2 | 24 | -60～210 |
| HY515 | 紫红 | ≤32 | ≤0.25 | 30 | 1 | 24 | -60～150 |
| HY518 | 紫红 | ≤32 | ≤0.25 | 30 | 1 | 24 | -60～150 |
| HY594 | 透明 | ≤10 | ≤6.0 | 300 | 0.5 | 24 | -60～250 |
| HY595 | 白色 | ≤10 | ≤6.0 | 300 | 0.5 | 24 | -60～250 |
| HY596 | 蓝色 | ≤10 | ≤6.0 | 300 | 0.5 | 24 | -60～260 |
| HY597 | 红色 | ≤12 | ≤6.0 | 300 | 0.5 | 24 | -60～300 |
| HY598 | 黑色 | ≤12 | ≤6.0 | 300 | 0.5 | 24 | -60～260 |
| HY599 | 灰色 | ≤10 | ≤6.0 | 300 | 0.5 | 24 | -60～250 |

三.使用方法

1. 首先清除密封面上的杂质，用HY755清洗剂对配合面进行清洗。

2. 将密封剂涂在其中一个密封面上形成闭合的胶圈，螺栓孔周围也要涂胶。

3. 涂胶后20分钟内，对准合拢装配，擦去多余的胶液，即时密封较小的压力。

4. 若需调整间隙加垫片，应在垫片的两面同时涂胶，然后装配。

四.注意事项

1. 厌氧胶在缺氧条件下固化，因此不能超过最大密封间隙。也不宜用于塑料、纯氧或富氧介质，不宜用作强氧化性材料的密封。

2. 硅酮胶吸收潮气固化，未用完的产品应密封保存。

3. 胶液固化后为安全无毒物质, 固化前避免与皮肤接触。 严禁儿童玩耍。

4. 贮存于阴凉干燥处, 保质期9个月。