- 特点用途

本品为低粘度中性高分子复合材料，单组分，易于喷涂、浸涂及刷涂。具有良好的耐高低温性能；其固化后成一层透明保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。 广泛应用于电子元器件的表面披覆保护。

HY5901：脱肟硅胶，用于LED电子元器件涂覆保护，不适宜铜、PC材料。

HY590K：改性丙烯酸，不含硅、酮、酚等材料，UV光下蓝色，便于检测。

HY590P：改性聚氨酯，不含硅、酮、酚等材料，UV光下蓝色，便于检测。

- 主要技术指标

| 主要技术指标 | HY5901 | HY590K | HY590P |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜 色 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 主要成分 | 脱肟硅胶 | 改性丙烯酸 | 改性聚氨酯 |
| 固含量（%） | 100 | ＞35 | 100 |
| 粘度（mPa·s） | 400~800 | 400~800 | 400~800 |
| 密度（g/cm3） | 1.0±0.1 | 1.0±0.1 | 1.0±0.1 |
| 表干时间（min,25℃） | 10~30 | 3~10 | 3~10 |
| 全固时间（h,25℃） | 24 | 80℃3分钟 | 80℃3分钟 |
| 抗拉强度（MPa） | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
| 扯断伸长率（%） | 100 | 30 | 100 |
| 硬度（shore A） | 20 | 65 | 65 |
| 剪切强度（Mpa） | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 剥离强度（N/mm） | ＞6 | ＞6 | ＞6 |
| 介电强度（kV/mm） | 25 | 50 | 50 |
| 介电常数（1.2MHz） | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
| 损耗因子（1.2MHz） | 5×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 体积电阻（Ω.cm） | 2×1014 | 1×1014 | 1×1014 |
| 使用温度（℃） | -50~250 | -50~150 | -50~150 |
| 包装规格 | 1L/听，15L/桶，180L/桶 |  |  |

注：所有机械性能和电性能均在25℃。湿度55%条件下固化7天后所测。

- 操作工艺

  - 将胶液装入浸桶中，进行浸涂，线路板或元器件浸入速度不宜太快，以免产生气泡。

  - 喷涂时，将胶液装入喷壶中，进行喷涂。喷涂结束后使用稀释剂清洗喷壶。

  - 若胶液粘度稠，可用稀释剂稀释。稀释剂的加入量大，胶的粘度低，涂胶的厚度薄；反之，胶的粘度高，涂胶的厚度厚。稀释剂的加入量建议为20~40%。

- 注意事项

  - 未用完的胶液应密封保存。再次使用时，若封口处或者表面有结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

  - 施工现场应有良好的通风设施。

  - 阴凉干燥处密封贮存，贮存期6个月。过期后经检验合格仍可使用。